YUNGSOX 台灣 “永嘉烯” PP                                  FORMOSA PLASTICS CORPORATION

| 於23℃之特性 | 測試方法 | 單位 |  | HOMO- | COPOLYMER |  |  |  |  |  | RANDOM- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1120 |  | 3015 | 3040C | 3040 | 3084 | 4084 | 5090T |
| 物理性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流重系數 | ISO 1133 | g/10min |  | 15 |  | 2 | 3.5 | 5 | 8.5 | 10 | 15 |
| 機械性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引張強度 | ISO 527 | Kg/cm2 |  | 350 |  | 280 | 280 | 280 | 290 | 220 | 280 |
| 延伸率 |  | % |  | 300 |  | 450 | 400 | 500 | 200 | 550 | 300 |
| 剛性系數 | ISO 178 | Kg/cm2 |  | 14,500 |  | 11,200 | 11,000 | 10,500 | 14,000 | 9,000 | 9,500 |
| Izod衝擊強度-有缺口 | ISO 180 | Kg.cm/cm notch | 23℃ | 4.0 |  | 50 | 40 | 12 | 10 | 40 | 9 |
|  |  |  | -20℃ | - |  | 13 | 10 | 5.5 | 4.5 | 10 | - |
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | R Scale |  | 109 |  | 95 | 95 | 98 | 105 | 95 | 98 |
| 耐溫性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軟化點 | ISO 306 | ℃ |  | 155 |  | 145 | 145 | 140 | 155 | 135 | 125 |
| 熱變形溫度1/4" | ISO 75 | ℃ |  | 115 |  | 110 | 110 | 105 | 130 | 100 | 95 |
| 燃燒率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL 94 評級 | - | - |  | HB |  | HB | HB | - | HB | - | - |