###### Dow Corning Corporation

产品说明 / TECHNICAL DATA SHEET

MULTIFLEX® TEA A4002 3AZ1 NAT

##### Compatibility / 结合材料: PA6/PA6+GF/PA6.6/PA6.6+GF

Process / 加工: Injection/Extrusion, 注塑/挤塑

Other information/其它信息: EN71-3 met/符合EN71-3标准；FDA met/符合FDA标准

| PROPERTIES / 性能 | UNITS / 单位 | STANDARDS / 标准 | Average Values / 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardness 硬度 | Shore A 邵氏 A | ISO 868 - MDA 110 | 38 |
| Density 密度 | g/cm3 克/厘米3 | ISO R1183 - MDA 112 | 1.15 |
| Spiral flow 螺旋注塑长度 | Cm / 厘米 | MD179 | 24 |
| Tensile strength at 100% elongation 100%伸长率时的抗拉强度 Flow Direction 纵向 Transverse Direction 横向 | MPa 兆帕 | ISO 37 - MDA 121 | 1.2 0.9 |
| Tensile strength at 200% elongation 200%伸长率时的抗拉强度 Flow Direction 纵向 Transverse Direction 横向 | MPa 兆帕 | ISO 37 - MDA 121 | 2.5 1.3 |
| Tensile strength at 300% elongation 300%伸长率时的抗拉强度 Flow Direction 纵向 Transverse Direction 横向 | ## MPa 兆帕 | ISO 37 - MDA 121 | - 1.8 |
| Tensile strength at break 断裂时的抗拉强度 Flow Direction 纵向 Transverse Direction 横向 | MPa 兆帕 | ISO 37 - MDA 121 | 3.1 3.4 |
| Elongation at break 断裂时的伸长率 Flow Direction 纵向 Transverse Direction 横向 | % | ISO 37 - MDA 121 | 275 700 |
| Tear Strength 抗撕裂强度 Flow Direction 纵向 Transverse Direction 横向 | KN/m² 千牛顿/米2 | ISO 34 - MDA 121 | 15.0 17.0 |

The MDA (Méthode D’Analyse) named in this document are issued from the ISO Standards.

表中所提及的 MDA (Méthode D’Analyse) 是由 ISO 颁布的标准。

The values mentioned in this Technical Data Sheet are issued from test bars realized on specific equipment, in conformity with normalized standards. Although we estimate that these information are exact, it is important to know that under other conditions with another equipment than our, the results can be appreciably different.

Therefore we are not responsible when those information are not interpreted as they should be.

产品规格中所列的各项数据是由特别的仪器遵照标准化测试所得到的。 尽管我们认为这些信息是准确的， 但是如果在其它的情况下由其它的仪器所测得的数据可能有所不同， 所以， 客户应该自行确认产品可否被采用。

Dow Corning Corporation

产品加工指南(注塑) / PRODUCT MOLDING GUIDE

MULTIFLEX® TEA A4002 3AZ1 NAT

REAR

CENTER

FRONT

NOZZLE

MOLD

- Temperature Profile / 加工温度:

| REAR 后段 | CENTER 中段 | FRONT 前段 | NOZZLE 射嘴 | MOLD 模具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 265C | 275C | 285C | 290C | 40C |

* All temperature at +/-10 C, 所有加工温度可以在正负10摄氏度之间调节

- Predrying advice / 干燥建议 :

| Temperature 温度 | Time时间 |
| --- | --- |
| 80C | 3-4 hours/小时 |

- Injection speed / 注塑速度 :

Slow to Middle / 慢 至 中速

- Injection  and back pressure / 注塑压力和背压 :

| Injection pressure 注塑压力 | Back pressure 背压 |
| --- | --- |
| 35-80 Bar | 3-35 Bar |

- Cooling time / 冷却时间 :

8-20 second / 8-20 秒

- Coloring Masterbatch/Pigment Powder selection / 色母粒/色粉选择建议 :

We recommend using pigment powder, however EVA based coloring masterbatch is also acceptable. Please avoid using PE or PP based coloring masterbatch.

我们建议在该材料的配色过程中使用色粉，或者使用以EVA为载体的色母粒。请在配色过程中尽量避免使用PE或PP为载体的色母粒，以免影响材料和工程塑料之间的粘合能力。